# HQS

# 华千素：水泥砂浆增性剂

# 北京华千新技术有限公司

# 地址：中国 北京市 昌平区 中关村科技园区 昌平园

# 网址：www.huaking.com.cn(官网)       www.line365.com.cn（华千在线）

# 电话：010-80770126  18612722466      邮箱：sales@huaking.com.cn

[键入提要栏标题]

[键入提要栏内容。提要栏独立于主文档，是对主文档的补充。提要栏通常放置在页面的左侧或右侧，也可以放置在页面的顶端或底端。请使用“绘图工具”选项卡更改提要栏文本框的格式。]

HQS华千素

【为何选择华千素？】

以CGM水泥基灌浆料为例，参考配合比如下：

| 类型 | 42.5R普硅水泥 | 中砂 （20-40目） | 粗砂 （10-20目） | 豆石 （5-12mm） | 华千素 HQS-A | 推荐用水量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用型 | 400公斤 | 250公斤 | 350公斤 | --- | 15公斤 | 13-14% |
| 豆石型 | 300公斤 | 200公斤 | 250公斤 | 250公斤 | 12公斤 | 11-12% |

从上表看，采用华千素技术具有如下优势：

• 优势1：简化原料选择与检验，采用华千素技术后，车间内原材料仅为“水泥+砂子+华千素”三种。

• 优势2：简化砂浆生产与管理，采用华千素技术后，管理难度大大降低，混合效率得以提高，且混合均匀度更高。

• 优势3：减少原材料采购种类，采用华千素技术后，简化了原材料检验工作，减少了原材料仓储空间。

• 优势4：减少原材料资金占压，采用华千素技术后，不但削减了原材料种类，而且减少了原材料的基本库存数量。

• 优势5：降低原材料储存运输成本，采用华千素技术后，集中了原材料采购单位，且使单次采购趋于批量化，从而节约大量的运输费用。

• 优势6：降低了砂浆生产技术门槛，采用华千素技术后，产品技术瓶颈得以突破，降低了研发成本，减少了研发费用，产品线扩充变得更容易。

【华千素应用范围】

| 序号 | 名称型号 | 适用范围 | 应用参考举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HQS-A华千素 适用于：普通硅酸盐水泥类砂浆产品。 （工厂型） | 水泥基灌浆料 流态水泥砂浆 微膨胀水泥砂浆 超早强水泥砂浆 | 一般地，按照水泥重量的3%-5%添加，以CGM高强无收缩灌浆料为例，参考配合比如下： 42.5R普硅水泥; 中砂; 粗砂; 豆石; HQS-A. 400kg; 250kg; 350kg; ---; 15kg. 300kg; 200kg; 250kg; 250kg; 12kg. |
| 2 | HQS-B华千素 适用于：快硬硫铝酸盐水泥类砂浆产品。 （工厂型） | 超早强灌浆料 支座灌浆料 干粉锚固剂 抢修料 | 一般地，按照水泥重量的8%-10%添加，以超早强灌浆料为例，参考配合比如下： 42.5R 普硅水泥; 52.5快硬硫铝酸盐水泥; 中砂; 粗砂; HQS-B. 100kg; 300kg; 250kg; 350kg; 40kg. |
| 3 | HQS-R华千素 适用于：普通酸盐水泥类砂浆产品。 （现场型） | 水泥基灌浆料 流态水泥砂浆 微膨胀水泥砂浆 超早强水泥砂浆 | 一般地，按照水泥重量的8%-10%添加，，以CGM高强无收缩灌浆料为例，参考配合比如下： 42.5R普硅水泥; 中砂; 粗砂; 豆石; HQS-R. 400kg; 250kg; 350kg; ---; 40kg. 300kg; 200kg; 250kg; 250kg; 30kg. |
| 4 | HQS-C华千素 适用于：具有粘结性能的水泥砂浆产品。 （工厂型） | 陶瓷砖粘结剂 玻化砖粘结剂 大理石粘结剂 马赛克粘结剂 聚苯板粘结剂 | 42.5水泥; 40-70目砂; HQS-C. 瓷砖胶; 350kg; 650kg; 7.5kg. 玻化砖胶; 400kg; 600kg; 12kg. 大理石胶; 400kg; 600kg; 15kg. 马赛克胶; 450kg(白); 550kg; 15kg. |
| 5 | HQS-D华千素 适用于：具有抹灰、抗裂性能的水泥砂浆产品。（工厂型） | 柔性抹灰砂浆 柔性粘结砂浆 抹灰抗裂砂浆 | 42.5水泥; 40-70目砂; HQS-D. 抹灰抗裂砂浆; 300kg; 700kg; 7.5kg. 柔性抗裂砂浆; 300kg; 700kg; 35kg. 柔性粘结砂浆; 400kg; 600kg; 30kg. |
| 6 | HQS-E华千素 适用于：快硬硫铝酸盐水泥类砂浆产品。 | 快硬快凝砂浆 快速堵漏剂 快硬砂浆 | 一般地，按照水泥重量的5%-6%添加: 快硬硫铝酸盐水泥; 100目砂; HQS-E. 堵漏剂; 350kg; 650kg; 50kg. |
| 7 | HQS-F华千素 适用于：普通硅酸盐水泥类砂浆产品。 | 大流态水泥砂浆 水泥自流平 自流平砂浆 | 一般地，按照水泥重量的15%-16%添加: 42.5水泥; 40-70目砂; HQS-F. 自流平砂浆; 300kg; 700kg; 45kg. |
| 8 | HQS-H华千素 适用于：普通硅酸盐 水泥类砂浆。 （现场型） | 大流态膨胀水泥砂浆 孔道压浆料 孔道压浆剂 | 一般地，按照水泥重量的2.5%-3.5%添加： 42.5R普硅水泥; HQS-H. 孔道压浆料; 975kg; 25kg. 孔道压浆剂; 75kg; 25kg. |
| 9 | HQS-M华千素 适用于：普通硅酸盐水泥类砂浆。 （现场型） | 打底腻子 砌筑砂浆 抹灰砂浆 | 免烧砖、砌块墙体找平砂浆应用举例： 42.5水泥; 20目以上砂; HQS-M. 砌筑砂浆; 250kg; 750kg; 2kg. 打底找平腻子; 1000kg; ----; 8kg. 抹灰抗裂砂浆; 250kg; 750kg; 3kg. 陶瓷砖粘结剂; 500kg; 500kg; 4kg. |

【包装、储存、运输】

- 本品为有机高分子聚合物混合粉末，宜储存在阴凉、干燥、通风的环境中，防水、防潮，避免曝晒。

- 本品保质期为6个月，超出保质期的产品须经检验后方可决定是否可以使用。

- 本品不燃、不爆，不含重金属、卤代烃、苯系物、甲醛等挥发性物质，可以按照一般货物储存和运输。

# 【免责声明】本单页信息是根据本公司产品实际应用和经验做出的陈述。鉴于气候条件和施工现场的多变性，实际应用可能会有出入。华千公司不承担因此产生之责任。